## Slide 1
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА» В ЧАСТИ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
г. СОЧИ, 27-31 МАЯ 2019 г.
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕЕННОГО ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
Р.А. ЗОЗУЛЬКО

## Slide 2
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПОЛИТИКИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Федеральный Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.2009
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»
«Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.» (Распоряжение Правительства России №1715-р от 13.11.2009)
ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Система энергетического менеджмента – Требования и руководство по применению»

## Slide 3
НОРМАТИВНЫЕ И РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПАО «ГАЗПРОМ»
Постановление Правления ОАО «Газпром» от 10.03.2010 №6 «О программе внедрения в процессы деятельности ОАО «Газпром» энергосберегающих мероприятий»
Постановление Правления ОАО «Газпром» от 22.01.2009 №3 «О перспективах разработки и внедрения газо- и энергосберегающих технологий и их влиянии на оптимизацию топливно-энергетического баланса РФ»
Постановление Правления ПАО «Газпром» от 11.10.2018 № 39
Политика ПАО «Газпром» в области энергоэффективности и энергосбережения
Система энергетического менеджмента Требования и руководство по применению от 11.02.2019

## Slide 4
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СРЕДСТВ ПКЗ
СОГЛАСОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КР ХОЗСПОСОБОМ

## Slide 5
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СПОСОБОМ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗАЩИТНЫХ (ЛАКОКРАСОЧНЫХ) ПОКРЫТИЙ

## Slide 6
КОНТРОЛЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ ТРУБОПРОВОДА ВЫНОСНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ
КОРРОЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ ХОЗСПОСОБОМ

## Slide 7
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
КОРРОЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ ХОЗСПОСОБОМ

## Slide 8
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
КОРРОЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ ХОЗСПОСОБОМ

## Slide 9
ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КОРРОЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ ХОЗСПОСОБОМ

## Slide 10
Базовые калькуляции коррозионных обследований
КОРРОЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ

## Slide 11
ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ
Общие технические характеристики БСЗ.РСЗ
Номинальная мощность: 1А, 10А, 30А
Количество каналов: определяется количеством блоков
Схема управления: электронная
Встроенная защита от перегрузок, перенапряжений

## Slide 12
ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ
Схема ЭХЗ промплощадки КС-4 до установки БСЗ РСЗ
Режим работы
УКЗ П-01
U= 20 В
I= 8 А
УКЗ П-02
U= 8 В
I= 1,2 А

## Slide 13
ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ
Схема ЭХЗ промплощадки КС-4 после установки БСЗ РСЗ
Режим работы
УКЗ П-01
U= 14 В
I= 10 А

## Slide 14
ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ
БСЗ.РСЗ в блок-боксе УКЗ КС-04 Полянского ЛПУМГ

## Slide 15
ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ
Подключение БСЗ.РСЗ к системе телемеханики
Параметры:
режим функционирования – Slave (подчиненный)
интерфейс связи – RS-485
протокол обмена – Modbus
скорость обмена – 9600 бит/сек
количество стартовых бит – 1
количество информационных бит – 8
контрольная сумма - CRC

## Slide 16
РАЗДЕЛЬНАЯ СХЕМА ЗАЩИТЫ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ
СТАНЦИЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ

## Slide 17
СОВМЕСТНАЯ СХЕМА ЗАЩИТЫ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ

## Slide 18
СОВМЕСТНАЯ СХЕМА ЗАЩИТЫ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ

## Slide 19
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СРЕДСТВ ЭХЗ
ГРС АКБЕРДИНО

## Slide 20
КОНСТРУКЦИЯ АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ПРОТЯЖЕННОГО ГИБКОГО АЗПГ «ДЕЛАН»
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
- токопровод;
1
- MMO/Ti анод;
2
- внутренняя изолирующая оболочка;
3
- внешняя изолирующая антикоррозийная оболочка;
4
- коксовая засыпка;
5
- кислотостойкая оболочка;
6
- защитная оплетка;
7

## Slide 21
СХЕМА УСТАНОВКИ ОБРАЗЦОВ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

## Slide 22
Выходное напряжение СКЗ, В:
Выходной ток СКЗ, А:
Защитный потенциал с ом. сост., В:
Защитный потенциал с без ом. сост., В:
ПАРАМЕТРЫ
22.03.2018
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
10
Ток на образцах заземлителя, А
- АЗПГ «Делан» 150.160.5/10.П:
- АЗПГ «Делан» 140.160.5/5.П:
- АЗПГ «Делан» 4.160.5/5.П:
Сопротивление растеканию тока Rаз, Ом
- АЗПГ «Делан» 150.160.5/10.П:
- АЗПГ «Делан» 140.160.5/5.П:
- АЗПГ «Делан» 4.160.5/5.П:
ДАТА ИЗМЕРЕНИЙ
14.06.2018
09.08.2018
04.10.2018
1
2
3
4
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
28
-1,1
-0,96
18,5
8,0
0,3
0,12
0,06
0,08
13
32
-1,26
-1,13
22,0
9,0
0,3
0,15
0,06
0,08
9
13,2
-1,17
-1,05
6,48
6,48
0,12
0,63
0,5
20,2
24
4
-1,1
-0,96
2,7
1,1
0,08
-
-
-

## Slide 23
ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

## Slide 24
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ЗА 2018 ГОД
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СРЕДСТВ ЭХЗ ХОЗСПОСОБОМ
56 742,74
ИТОГО
1 807,47
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ХОЗСПОСОБОМ
КОРРОЗИОННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ХОЗСПОСОБОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БСЗ
СОВМЕСТНАЯ ЗАЩИТА ГРС И Г/О
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ АНОДНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
26 988,03
14 840,03
1,418
13 093,94
11,85
Наименование мероприятия
Экономический эффект, тыс. руб.
тыс. руб.

## Slide 25
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

## Slide 26
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА» В ЧАСТИ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
г. СОЧИ, 27-31 МАЯ 2019 г.
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕЕННОГО ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
Р.А. ЗОЗУЛЬКО