## Slide 1: Высокотемпературные наружные защитные покрытия и пути снижения стоимости изоляционных материалов в последних разработках АО «КРОНОС СПб»
Г. М. Мурашов, В. В. Зуев, А. А. Керестень
АО «КРОНОС СПб»

## Slide 2: Сфера применений покрытий АО «КРОНОС СПБ»
Защита от коррозии запорной арматуры
Ремонт и переизоляция в трассовых условиях
Антикоррозионные покрытия под теплоизоляцию
Антикоррозионное покрытие емкостного оборудования
Защита от коррозии соединительных отводных трубопроводов

## Slide 3: Высокотемпературные наружные защитные покрытия АО «КРОНОС СПб»
2009
Выпуск системы «Форпол-Ойл»
Выпуск
«Форпол-Нафта 80» с добавлением эпоксидных смол
Выпуск мастики «Форпол-Нафта»
Разработка эпоксидной мастики «ЭпоксиЭОН»
2015
2017
2019
Пк-60
Пк-80
Пк-100
Пк-60
с грунтом
полное соответствие требованиям СТО Газпром 9.1-018-2012
3 производственных линии различной мощности
Собственные лаборатории, позволяющие определять соответствие требованиям
СТО Газпром 9.1-018-2012
Более 600 тонн мастики «Форпол-Нафта» за 2018 год

## Slide 4: Модификация материалов эпоксидными смолами позволяет улучшать их характеристики
ПУ-покрытие класса ПК-60
Повышение температуры эксплуатации
Снижение рабочей толщины
Этон-САП (Пк-60)
Форпол-Нафта 80 (Пк-80)
ЭпоксиЭОН (Пк-100)
Использование эпоксидных смол

## Slide 5: Пути снижения стоимости. Снижение рабочей толщины покрытия
Основа «Этон-САП»
Мастика «Этон-САП»
Отвердитель «Этон-САП»
Время отверждения до степени 3 - <15 мин
Рабочая толщина
1 мм
Сочетание полимочевинуретановых и эпоксидных смол оказывает синергетический эффект и позволяет использовать преимущества обоих материалов
Этон-САП

## Slide 6: Этон-САП сочетает в себе преимущества обоих типов соединений
Показатели | Эпоксидные материалы | ПУ-материалы | Этон-САП
Рабочая толщина, мм | 1 | 3 | 1
Адгезия покрытия к стали, МПа | > 10 | > 7 | > 20
Время отверждения до степени 3, мин | < 300 | < 15 | < 15
Относительное удлинение при разрыве, % | > 5 | > 20 | > 25
Прочность покрытия при разрыве, Мпа | > 12 | > 8 | > 25

## Slide 7: Этон-САП. Основные характеристики
Тонкослойное покрытие (рабочая толщина 1 мм)
Малое время отверждения до степени 3
Не требуют грунтования металлических поверхностей
Температура эксплуатации до 60°
Снижение расхода материала до 2 раз
Полное соответствие требованиям СТО Газпром 9.1-018-2012
по классу Пк-60
Ускоренный ввод в эксплуатацию изделий с покрытием
Этон-САП

## Slide 8: Пути снижения стоимости. Использование ручного нанесения
Основа «Поликрон-Р»
Мастика «Поликрон-Р»
Отвердитель «Поликрон-Р»
жизнеспособность не менее 45 минут
Использование материала ручного нанесения обеспечивает экономию при покрытии деталей и оборудования со сложной геометрией, ввиду сокращения потерь при машинном нанесении
Поликрон-Р
Сокращение потерь материала при обработке изделий любого диаметра и геометрии

## Slide 9: Мастика Поликрон-Р не имеет аналогов среди ручных изоляционных мастик
Показатели | Битумные мастики | Поликрон-Р
Адгезия покрытия к стали, МПа | < 1 | > 7
Температура эксплуатации, С | От -10 до +40 | От -50 до +60
Продавливание иглой при +20 С, мм | > 20 | 0,3
Пенетрация при +60 С, % | 100 | < 20
Прочность покрытия при разрыве, МПа | < 1 | > 20
Время высыхания, час | > 24 | 6

## Slide 10: Поликрон-Р. Основные характеристики
Возможность нанесения силами УАВР
Не требует дорогостоящего оборудования для нанесения
Не требуют грунтования металлических поверхностей
Температура эксплуатации от -50° до +60°
Поликрон-Р
Сокращает время ввода в эксплуатацию ремонтируемых изделий
Полное соответствие требованиям СТО Газпром 9.1-018-2012
по классу Пк-60
Снижает капитальные затраты и операционные расходы при изоляции
Notes: Мастика антикоррозионная «Поликрон-Р» предназначена для формирования наружного противокоррозионного термореактивного покрытия в процессе защиты от коррозии труб.
Нанесение мастики «Поликрон-Р» осуществляется на предварительно очищенную наружную поверхность газопроводов (труб, отводов, кранов, фасонных деталей) в заводских и трассовых условиях.

## Slide 11: Не требуется грунтование металлических поверхностей
Полиуретановые мастики «ЭтонСАП» и «Поликрон-Р»
Металлическая поверхность
Требования к подготовке поверхности по СТО Газпром 9.1-018-2012
Степень очистки не менее Sa 2,5
по стандарту ИСО 8501-1
Шероховатость поверхности 40-120 мкм
по стандарту ИСО 8503-4
Степень запыленности не более 3
по стандарту ИСО 8502-3

## Slide 12: Выводы
Наличие собственной R&D базы позволяет АО «КРОНОС СПб» систематически выпускать инновационные материалы
Модификация эпоксидными смолами ПУ-покрытий обеспечивает повышение температуры эксплуатации и уменьшение толщины покрытия
Использование Этон-САП сокращает затраты на противокоррозионную защиту объектов газотранспортной системы не менее чем на 20%
Применение Поликрон-Р сокращает затраты на противокоррозионную защиту объектов газотранспортной системы не менее чем на 25%