## Slide 1: Дефекты элементов колонн НКТ, вызывающие их отказы, и недостатки действующих отечественных и зарубежных стандартов на эти элементы
Инженер кафедры МОНиГП - Дедков Д.Ю.

## Slide 2: 1
Колонны НКТ
Резьбовые соединения основных элементов колонны НКТ
50%
НКТ
23%
Муфта
11%
Другие элементы
10%
Рис. 1 Пример компоновки колонны НКТ
Подвесной патрубок и переводник
6%
Рис. 2 Распределение отказов различных элементов колонн НКТ
Колонна НКТ, её элементы и доля отказов ( % ) этих элементов в общем количестве отказов колонны НКТ
Notes: Колонны НКТ и в особенности их внутренняя поверхность, подвергается в процессе эксплуатации интенсивному комплексному воздействию коррозионно-активных и сорбционно-активных сред, повышенных температур, силовым и фрикционным воздействиям.
По опубликованным данным в условиях осложненной добычи средняя наработка на отказ НКТ оказывается в несколько раз ниже их нормативного срока службы. Как показывает практика нефтедобычи, на отдельных месторождениях отмечены случаи образования сквозных язвенных отверстий в НКТ из стали 30Г2 в течение двух месяцев, а из сталей типа 30ХМА — в течение четырех месяцев эксплуатации в условиях повышенного содержания CO2 [2]. В среднем нормативный срок службы НКТ в осложненных условиях составляет менее 1,5 лет, что не удовлетворяет требованиям потребителей.

## Slide 3: Дефекты НКТ, вызывающие их отказы, и причины возникновения этих дефектов
Виды дефектов НКТ, вызывающих их отказы | Причины возникновение дефектов НКТ, вызывающих их отказы
Излом тела | Коррозионно-сорбционное растрескивание стали Сульфидное растрескивание стали в сероводородсодержащей водной среде
Излом ниппельного конца | Коррозионно-сорбционное растрескивание стали Сульфидное растрескивание стали в сероводородсодержащей водной среде
Нарушение сплошности стенки | Коррозионно-сорбционное разрушение стали Коррозионно-сорбционно-механический износ
Разрушение витков резьбы на ниппельном конце | Фреттинг-коррозия стали Коррозионно-сорбционное растрескивание стали
Значительное сужение внутреннего сечения | Образование твердых отложений АСП и минеральных солей

## Slide 4
4
Применяемые методы предотвращения или торможения развития различных дефектов НКТ
 | На стадии проектирования |  |  | На стадии эксплуатации
Виды дефектов НКТ, вызывающих их отказы | Увеличение толщины стенки и повышение прочности используемых углеродистых сталей | Применение дорогостоящих легированных сталей, содержащих Cr, Ni, Mn, Ti, Nb, Co, Mo | Нанесение покрытий на основе органических и неорганических неметаллических материалов или плакирование коррозионностойкими сталями | Применение дополнительных технических средств и технологий (скважинные фильтры, скребки, протекторные вставки, ингибиторы и химреагенты)
Излом тела | + | + | + | 
Излом ниппельного конца | + | + | + | 
Нарушение сплошности стенки |  | + | + | +
Разрушение витков резьбы на ниппельном конце |  | + | + / - | 
Значительное сужение внутреннего сечения из-за образования отложений |  |  | + / - | +
Преимущества применяемых методов | Незначительное повышение надежности НКТ без изменения энергоэффективности |  | Существенное повышение надежности и энергоэффективности НКТ | Сохранение надежности и энергоэффективности НКТ
Недостатки применяемых методов | Значительное увеличение стоимости НКТ |  | Увеличение стоимости НКТ | Значительное увеличение стоимости добычи скважинной продукции

## Slide 5
Виды дефектов муфт, вызывающих их отказы | Причины возникновения дефектов муфт, вызывающих их отказы
Разрушение витков резьбы | Фреттинг-коррозия стали Коррозионно-сорбционное растрескивание стали
Значительное сужение внутреннего сечения | Образование твердых отложений АСПО и минеральных солей
Дефекты муфт, вызывающие их отказы, и причины возникновения этих дефектов

## Slide 6
Применяемые методы предотвращения или торможения развития различных дефектов муфт
 | На стадии проектирования |  | На стадии эксплуатации
Виды дефектов муфт, вызывающих их отказы | Применение дорогостоящих легированных сталей, содержащих Cr, Ni, Mn, Ti, Nb, Co, Mo | Нанесение покрытий на основе органических и неорганических материалов | Применение дополнительных технических средств и технологий (скребки, протекторные вставки, вставки-стримеры, ингибиторы и химреагенты)
Разрушение витков резьбы | + | + | 
Значительное сужение внутреннего сечения |  | + | +
Преимущества применяемых методов | Незначительное повышение надежности муфт без изменения энергоэффективности | Существенное повышение надежности и энергоэффективности муфт | Сохранение надежности и энергоэффективности муфт
Недостатки применяемых методов | Значительное увеличение стоимости муфт | Увеличение стоимости муфт | Значительное увеличение стоимости добычи скважинной продукции

## Slide 7
Виды дефектов резьбового соединения, вызывающих его отказы | Причины возникновения дефектов резьбового соединения, вызывающих его отказы
Нарушение герметичности | Фреттинг-коррозия стали Коррозионно-сорбционное растрескивание стали
Излом резьбового соединения | Коррозионно-сорбционное растрескивание стали Сульфидное растрескивание стали в сероводородсодержащей водной среде
Дефекты резьбового соединения, вызывающие их отказы, и причины возникновения этих дефектов

## Slide 8
Применяемые методы предотвращения образования или торможения развития различных дефектов резьбовых соединений
 | На стадии проектирования | На стадии эксплуатации
Виды дефектов резьбовых соединений, вызывающих их отказы | Нанесение покрытий на основе органических и неорганических материалов | Применение дополнительных технических средств и технологий (специальные смазки, ультразвуковое воздействие)
Нарушение герметичности | + | +
Излом резьбового соединения | + | 
Преимущества применяемых методов | Существенное повышение надежности и энергоэффективности резьбового соединения | Повышение надежности и энергоэффективности резьбового соединения
Недостатки применяемых методов | Увеличение стоимости резьбового соединения | Увеличение стоимости добычи скважинной продукции

## Slide 9
Актуальность иерархического подхода к разработке технических требований (ТТ) к колонне НКТ, её элементам и их структурным составляющим
ТТ к колонне НКТ
ТТ к резьбовому соединению колонны НКТ
ТТ к НКТ
ТТ к муфте
ТТ к вставке стримеру между торцами НКТ
ТТ к другим элементам
ТТ к подвесному патрубку и переводнику

## Slide 10
ТТ к резьбовому соединению НКТ и муфты
Алгоритм разработки ТТ к структурным составляющим резьбового соединения
ТТ к виткам резьбы НКТ
ТТ к сердцевине витков резьбы НКТ
ТТ к наружной поверхности витков резьбы НКТ
ТТ к виткам резьбы муфты
ТТ к сердцевине витков резьбы муфты
ТТ к наружной поверхности резьбы участков муфты

## Slide 11
ТТ к НКТ
ТТ к телу НКТ
ТТ к внутренней поверхности тела НКТ
ТТ к виткам резьбы НКТ
Алгоритм разработки ТТ к структурным составляющим НКТ
ТТ к сердцевине тела НКТ
ТТ к наружной поверхности тела НКТ
ТТ к сердцевине витков резьбы НКТ
ТТ к наружной поверхности витков резьбы НКТ

## Slide 12
ТТ к муфте
ТТ к телу муфты
ТТ к внутренней поверхности тела муфты
ТТ к виткам резьбы муфты
Алгоритм разработки ТТ к структурным составляющим муфты
ТТ к сердцевине тела муфты
ТТ к наружной поверхности тела муфты
ТТ к сердцевине витков резьбы муфты
ТТ к наружной поверхности витков резьбы муфты

## Slide 13
Назначение колонны НКТ, ее элементов и соединения этих элементов (выполняемые функции, условия применения, расчетный срок службы
Требуемая структура технических требований нефтегазовых компаний к колоннам НКТ, их элементам и к соединениям этих элементов
Требуемые свойства колонны НКТ, ее элементов и соединений этих элементов, показатели свойств и нормы на них (критерии качества)
Методы контроля фактических характеристик колонны НКТ, ее элементов и соединения этих элементов критериям их качества

## Slide 14: 1
Назначение колонны НКТ
Функции
Условия на различных стадиях жизненного цикла
Расчетный срок службы
Ф1
Ф2
Фn
Х
Температурные воздействия
Силовые воздействия
Физико-химические воздействия (среда)
Д1
Д2
Дn
τ
Ф – функция;
Х – хранение;
Т – транспортирование;
М – монтаж/демонтаж;
Э – эксплуатация;
ТО – техническое обслуживание;
Р – ремонт;
ВВ – вид воздействия;
Д – диапазон воздействия;
τ – срок службы.
Э
Т
М
ТО
Р
ВВ1
ВВ2
ВВn
Фрикционные воздействия

## Slide 15
Требуемые свойства колонны НКТ
Способность выполнять свое назначение (выполнение требуемых функций при заданных видах внешних воздействий в течение расчетного срока службы)
Энергоэффективность (при заданных видах внешних воздействий в течение расчетного срока службы)
Надежность
(при заданных видах внешних воздействий в течение расчетного срока службы с регламентированным параметром потока отказов)
Безопасность
(при заданных видах внешних воздействий в течение расчетного срока службы с регламентированным уровнем риска)
Технологичность
(при заданных видах внешних воздействий в течение расчетного срока службы)

## Slide 16
Способность колонны НКТ и её структурных элементов выполнять свое назначение
Функции (Ф), выполняемые колонной НКТ
Расчетный срок службы (τ)
Свойства (СВ) колонны НКТ, обеспечивающие выполнение функции (Ф1)
Ф1
Ф2
Фn
Показатель свойства в исходном состоянии (П1)
СВ1
СВ2
СВn
Показатель свойства после воздействия (П2)
Показатель свойства после воздействия [П3]
Норма (Н1)
Метод контроля (М1)
Норма (Н2)
Метод контроля (М2)
Норма [Н3]
Метод контроля (М3)
Виды ВВ на стадиях
Х, Тр, СМР и др.
Виды ВВ на стадии эксплуатации
Моделирующие виды (ВВМ) при испытаниях в лабораторных условиях
ВВМ при испытаниях в лабораторных условиях
Показатель свойства на заданной базе времени[П(τ)]
Норма [Н(τ)]
Метод контроля (М4)
Виды ВВ на стадии производства
ВВМ в промышленных условиях
Виды внешних воздействий (ВВ)
Выбор критериев качества (норм на показатели требуемых свойств) колонны НКТ, определяющих её способность выполнять своё назначение

## Slide 17
Энергетическая эффективность колонн НКТ
(Показатель)
Гидравлические потери [ΔР]
(Норма)
Назначается эксплуатационной организацией
Выбор критериев качества (норм на показатели требуемых свойств) колонны НКТ, определяющих её энергетическую эффективность
Метод контроля

## Slide 18
Надежность колонн НКТ
(Свойство) Безотказность
(Свойство) Долговечность
(Свойство) Ремонтопригодность
(Показатель) Параметр потока отказов ω(t)
(Норма)
Назначается эксплуатирующей организацией
(Показатель)
Гамма-процентный ресурс Rɣ
(Норма)
Назначается эксплуатирующей организацией
(Показатель)
Удельная суммарная стоимость устранения отказов ТО и ремонтов Сγ
(Норма)
Назначается эксплуатирующей организацией
Выбор критериев качества (норм на показатели требуемых свойств) колонны НКТ, определяющих её надежность
Метод контроля
Метод контроля
Метод контроля

## Slide 19
Безопасность колонн НКТ
Техническая безопасность
Приемлемый риск
Норма
Метод контроля
Выбор критериев качества (норм на показатели требуемых свойств) колонны НКТ, определяющих её безопасность

## Slide 20
Технологичность колонн НКТ
Монтажепригодность
Контролепригодность
Трудоемкость монтажа [Тм]
Норма
Метод контроля
Средняя оперативная трудоемкость данного вида диагностирования
[SД]
Норма
Метод контроля
Коэффициент сборности [Тм]
Норма
Метод контроля
Коэффициент безразборного диагностирования
[Кб.Д.]
Норма
Метод контроля
Выбор критериев качества (норм на показатели требуемых свойств) колонны НКТ, определяющих её технологичность

## Slide 21: Недостатки структуры технических требований в действующих отечественных и зарубежных стандартах на НКТ и муфты к ним
1
Отсутствие иерархического принципа формулирования требований к критериям качества колонны НКТ, к ее структурным элементам, к материалам этих элементов, к их структуре и химическому составу. Не учитывается их взаимосвязь и соподчиненность.
В одном и том же разделе действующих стандартов бессистемно приводятся требования к:
  геометрическим параметрам НКТ и муфт;
  механическим свойствам, химическому составу и способам термомеханической обработки сталей, используемых для их производства;
  технологии производства;
  геометрическим параметрам резьбового соединения, его натягу и процессу свинчивания труб и муфт;
  способу формирования резьбовой поверхности.
Отсутствует ряд важных критериев качества НКТ и муфт, обусловливаемых соответствующими критериями качества колонны НКТ, определяющими ее требуемую энергоэффективность, надежность, безопасность и технологичность в заданных условиях эксплуатации в течение расчетного срока службы. Эти критерии в свою очередь определяют требуемые свойства используемых материалов, которые в свою очередь обусловливают химический состав и структуру этих материалов
Отсутствуют методы контроля соответствия требуемых характеристик колонны НКТ и её элементов критериям их качества

## Slide 22: Спасибо за внимание!