## Slide 1: Дарья Котова Ведущий инженер-технолог ООО НПП ЯЗПК 14-16 марта 2017 г. Москва
Порошковые материалы ЯЗПК под требования нефтегазовой отрасли
Влияние качества подготовки стальной поверхности на свойства порошковых покрытий
Notes: 1

## Slide 2
Основан в 2002 году
Предприятие оснащено современными производственными линиями производства Италия, Германия, Швейцария.
Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2008
ООО НПП ЯЗПК
Ярославский завод порошковых красок
Notes: 2

## Slide 3
В январе 2017 года на ООО «НПП ЯЗПК» запущена шестая производственная линия, что позволило увеличить мощность производства более чем до 7000 т. в год.
Производство

## Slide 4
Научно-техническая лаборатория
Лаборатория новых материалов оснащена линиями для изготовления экспериментальных образцов порошковой краски ф. «ОМС», «Coperion», «BUSS»
Испытательная лаборатория аккредитована Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация"в соответствии с требованиями Федерального закона № 412-ФЗ и соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009

## Slide 5
Эпоксидный праймер для трехслойной изоляции труб
Порошковый эпоксидный праймер П-ЭП-0130 разработан для трёхслойной изоляции труб в системе эпоксидный праймер, адгезив, полиэтилен.
Модификации:
П-ЭП-0130 У
(Ускоренный)
П-ЭП-0130 М
(для труб большого диаметра)
П-ЭП-0130 А
(повышенная адгезия, возможность нанесения без хроматирования)
Notes: 5

## Slide 6
Эпоксидные порошковые материалы ООО НПП ЯЗПК
Порошковые эпоксидные краски для внутренней и наружной изоляции (в зависимости от модификации) П-ЭП-7120 Температура эксплуатации покрытия до 80 °С Модификации: П-ЭП-7280 (повышенная адгезия) П-ЭП-7230 (повышенная износостойкость) П-ЭП-7150 Температура эксплуатации покрытия до 110 °С П-ЭП-8180 Температура эксплуатации покрытия до 160 °С
Notes: 6

## Slide 7
Особенности материалов российского производства
Преимущества порошковых красок российского производства
Высокое качество при гибком ценообразовании
Удобная логистика => бесперебойность поставок,
Возможность быстрой модернизации базовых материалов под индивидуальные требования потребителя
Близость производителя к клиенту: обратная связь с потребителем, своевременное техническое обслуживание
Notes: 7
7

## Slide 8
Зависимость свойств покрытия от качества подготовки поверхности
2. Оценка качества подготовки поверхности
1. Дробеструйная
обработка
Шероховатость
поверхности
Содержание солей
Запыленность

## Slide 9
Зависимость свойств покрытия от качества подготовки поверхности
3. Оценка антикоррозионных свойств
Стойкость к отслаиванию при катодной поляризации
Стойкость к соляному туману
Снижение адгезии к стали после выдержки в воде

## Slide 10
Состояние стальной поверхности непосредственно перед нанесением покрытия определяет свойства защитных ЛКП.
Основные факторы,
влияющие на характеристики защитных покрытий:
наличие ржавчины и прокатной окалины,
наличие поверхностных загрязнителей, включая соли, пыль, масла и смазки,
профиль поверхности
ISO 8501, ISO 8502, ISO 8503

## Slide 11
Rz высота неровностей профиля по 10 точкам
(Сумма средних арифметических абсолютных отклонений точек пяти наибольших минимумов и пяти наибольших максимумов профиля в пределах базовой длины)
Шероховатость поверхности
Rz, мкм | 
60-80 | Оптимальная шероховатость, максимальная адгезия при сохранении защитных свойств
40-100 | Допустимая шероховатость
<40 | Снижение адгезии к стали
>100 | Локальное снижение толщины покрытия, возможно нарушение сплошности покрытия

## Slide 12
Присутствие пыли на подвергнутых абразивной очистке поверхностях снижает адгезию наносимых покрытий
Запыленность поверхности
ISO 8502-3:1992
Эталонные изображения

## Slide 13
ISO 8502-9
Водорастворимые соли рассматриваются как составляющие одно отдельное загрязняющее вещество.
Если водорастворимые соли не удалены перед покраской, то химические реакции могут привести к пузырению и накоплению ржавчины, что препятствует сцеплению между основанием и наносимым защитным покрытием.
Принцип проведения испытания: соли на стальной поверхности растворяют методом Bresle, используя дистилированную или деионизированною воду с проводимостью менее 0,5 мСм/м (5 мкСм/см) как растворитель.
Рассчитывают общую поверхностную плотность солей на данной поверхности.
Содержание солей

## Slide 14
Подготовка поверхности перед нанесением покрытия определяет срок службы лакокрасочных покрытий.
Цель подготовки: удаление с поверхности любых загрязнений и наслоений, мешающих непосредственному контакту покрытий с металлом.
Технология получения покрытия

## Slide 15
Правильное соблюдение режимов пленкообразования – необходимое условие получения качественных покрытий
Общее время пребывания изделия в печи τ:
τ = τн + τо
τн - Время нагревания (мин)
τо - Время отверждения (мин)
Технология получения покрытия

## Slide 16
Формирование покрытия на основе порошковой краски:
Удаление воздуха из порошка
Деформация частиц и вязкое течение материала
Смачивание поверхности расплавом порошкового ЛКМ
Отверждение пленкообразователя
Технология получения покрытия

## Slide 17
Факторы при получении порошковых ЛКП,
влияющие на свойства покрытий
Условия окружающей среды
Метод нагрева трубного изделия (газовые и индукционные печи предварительного нагрева)
Настройки распылительного оборудования
Интенсивность охлаждения покрытия после отверждения
Использование хроматирующего раствора
Технология получения покрытия

## Slide 18
Заключение
Необходимое условие получения качественных ЛКП – соблюдение технологических режимов получения покрытий
Подготовка поверхности перед нанесением покрытия определяет эксплуатационные свойства ЛКП
Notes: 18

## Slide 19
ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок»
150044, г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16
тел/факс: (4852) 58-77-00, 73-37-78
e-mail: sales@yazpk.ru
www.yazpk.ru
Спасибо за внимание!
Notes: 19