## Slide 1: Огнезащита металлоконструкций и оборудования, в условиях углеводородного пожара в нефтегазовой отрасли. CHARTEK® – 45 летний международный опыт.
Шабалин Сергей. Руководитель направления огнезащитных материалов Россия, СНГ.

## Slide 2: Развитие температуры

## Slide 3: Факторы углеводородного пожара
Температура до 1000С за несколько мин.
Возможны взрывы
Струя реактивного пламени
Розлив криогенных жидкостей

## Slide 4: Ачинский НПЗ. Пожар со взрывом.

## Slide 5: Пожар на НПЗ

## Slide 6: Пожар на нефтяной платформе Deepwater Horizon

## Slide 7: Пожар на нефтяной платформе Deepwater Horizon

## Slide 8: Что необходимо знать Заказчику? Опасности при выборе ОГЗ.
На практике 80% объектов потребуют ремонта раньше положенного срока.
Причины:
Выбран не правильный материал - 30%
  Заказчика ввели в заблуждение.
  Решение Заказчика (дефф. бюджета)
- Нарушения в нанесении 70%
1. Огнезащитная функция
Риски:
Заниженные толщины
Плохое качество сырья (случайно/спец.)
На сертификацию и на объект поставляются разные материалы.
2. Устойчивость к внешней среде
Две задачи перед огнезащитными покрытиями:
Как бороться:
Независимые огневые испытания от Заказчика
Крупные производители ЛКМ
Отбор проб в процессе нанесения, тест на пластинах. Идентификация.
Квалифицированный, лицензированный производителем подрядчик.

## Slide 9: Зимняя Вишня. Кемерово.

## Slide 10: Зимняя Вишня. Кемерово.

## Slide 11: Зимняя Вишня. Кемерово.

## Slide 12: Зимняя Вишня. Кемерово.

## Slide 13: Зимняя Вишня. Кемерово.

## Slide 21: Устойчивость к внешней среде.
1. Острые кромки МК.
2. Труднодоступные места для прокраски
Обещают стойкость в атмосфере С3, С4, С5-М
По факту эксплуатация 2 – 4 года, в связи с:
Обещают эксплуатацию 10-15 лет
В настоящее время в Нефтегазе все еще применяются Акриловые ОГЗ.
3. Тонкая, неравномерная пленка полиуретана
4. Гигроскопичность Акрилов
5. Климат при нанесении
6. Не исполнение руководства

## Slide 22: CHARTEK 2218
Эпоксидная огнезащита для защиты от углеводородного пожара

## Slide 23: CHARTEK 2218

## Slide 24: CHARTEK 2218
Safety
Chartek 2218
Chartek 8E
Chartek 7E
Chartek 1709
Chartek 7
UL1709 до 4 часов
Защита до 2 ч за 1 слой
Быстрое нанесение
Быстрая сушка
-10С:5ч / +10С:2ч
Снижение стоимости нанесения
Не содержит Бор
Jet Fire до 2х часов

## Slide 25
CHARTEK
Коррозия под цементной огне-
защитой на верхней части
ножек сферы
Сложение сферы из-за коррозии
под цементной огнезащитой
  Атмосферная стойкость более 30 лет.
Квалификация в рамках NORSOK M501
  Тестирование без верхнего слоя
Амин-эпоксидная технология
  Высокая адгезия к стали
  Чрезвычайно низкое водо-поглащение
  Хорошее препятствие для солей
  Подтвержденный срок службы 25 лет в УХЛ-1. Шоковые температуры до -60С.
  Превосходная химическая стойкость (нефть, кислоты, щелочи, растворители, соленая вода)

## Slide 26
Эпоксидная система большую часть жизни выступает как антикоррозионная система, и лишь при чрезвычайных ситуациях как огнезащитная система
25 недель (6 месяцев и 1 неделя) циклические испытания ультрафиолетом, соляным туманом и брызгами, замораживанием
Распространение коррозии под CHARTEK менее 3мм
Распространение коррозии под другим эпоксидом более 10мм
Тестирование по NORSOK M-501

## Slide 27
Chartek 2218 - продукт, разработанный для использования в реальном мире, где гибкость является ключом к реализации проектов по графику.
Низкая температура отверждения до -10ºC (14ºF)
Расширенное время нанесения.
Подготовка
МК
Нанесение.
Сушка
до -10C

## Slide 28
Агрессивная атмосфера и вода не влияет на огнезащитные свойства.
Покрытые конструкции могут подвергаться воздействию окружающей среды вскоре после нанесения. Снижение задержек на площадке.
Перемещение стальных секций через 24 часа, при -10ºC
Chartek 2218 - продукт, разработанный для использования в реальном мире, где гибкость является ключом к реализации проектов по графику.

## Slide 29: Chartek® Высокоэффективное, толстослойное эпоксидное вспучивающееся огнезащитное покрытие, не содержащее растворитель.
Chartek® разработан по заказу NASA для программы Apollo в 1974г.

## Slide 30: Chartek® История развития
Chartek® 2218
    Нанесение до -10С. Быстрая сушка. Понижена толщина
    Струйный пожар
Chartek® 1709
  Специально разработан для наземной нефтехимической промышленности
Chartek® 7
  Пониженная плотность, толщина и вес
  Современное покрытие для струйных пожаров и применения без финишного слоя
Chartek® 4
  Продукт, который установил стандарт
Chartek® 3
  Начало эпохи струйных пожаров
Chartek® 59
  Пионер рынка
1974
1990
1993
1995
2005
2018

## Slide 31: Мы уделяем огромное внимание науке. Лаборатория г. Феллинг (Англия)
Инвестиции
500 млн. руб.
Более 10 тестов каждый день.

## Slide 32: Криогенное воздействие и огневые испытания
Температура среды: -196С
Воздействие: 15 мин.
Испытания по UL1709 – 60мин
Испытания пройдены успешно. Отслоений, трещин НЕТ
Тест прошли:
CHARTEK 7
CHARTEK 1709
CHARTEK 2218

## Slide 33: Испытания взрывом
Эквивалент взрыва – 14кг тротила.
Давление 4 Бар.
Тест прошли:
CHARTEK 7
CHARTEK 1709
CHARTEK 2218
INTERCHAR 212

## Slide 34: Выдерживает струю реактивного пламени
Тест прошел:
CHARTEK 7
CHARTEK 2218

## Slide 35: Лицензированный подрядчик

## Slide 36: Лужники. Плавательный комплекс.

## Slide 37: Лужники. Плавательный комплекс.
R 90, ПТМ 9,7мм | Толщины До | Толщины После
Конкурент 1
Конкурент 2
Конкурент 3
Акзо Нобель Interchar 212
1,6 мм
2,1 мм
1,8 мм
4,5 мм
Отказ от борьбы
4,4 мм замена толщины
5,79 мм замена материала
4,5 мм

## Slide 38: Работающие толщины эпоксидных ОГЗ для 90 мин.
ПТМ,мм | Эпоксиды ТСП,мм Целлюлозный | Эпоксиды ТСП,мм Углеводородный
3,4мм
5,8мм
10мм
6,5мм – 8,5мм
5,5мм – 7,5мм
4,5мм – 6,5мм
9,8мм – 18мм
8мм – 16мм
7мм – 13мм
Interchar 212
Chartek 7
Chartek 8E
Chartek 1709
Interchar 3120
Chartek 2218

## Slide 39: Лужники. Плавательный комплекс.

## Slide 40: Комиссионные испытания

## Slide 41: Реализованные объекты
CHARTEK
500 000кг

## Slide 42: Ямал СПГ
Несколько фактов:
1. Общая металлоемкость проекта 700 000т МК.
3. 900 000м2 подлежит огнезащите.
2. Площадь окраски 2 000 000м2
810 000м2 Акзо Нобель (90%) Огнезащита CHARTEK

## Slide 43: Реализованные объекты

## Slide 44: Реализованные объекты

## Slide 45: CHARTEK 45 летний международный опыт

## Slide 46: Выбирайте надежность и опыт Акзо Нобель

## Slide 47: Сергей Шабалин Руководитель направления огнезащитных материалов Защитные покрытия, Россия и СНГ T +7 (495) 960-28-90 M +7 (915) 187-97-26 E sergey.shabalin@akzonobel.com ООО “Акзо Нобель Коутингс" 125445, ул. Смольная., 24Д, Коммерческая башня Меридиан, Москва, Россия www.akzonobel.com