## Slide 1
ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ
ВНУТРИТРУБНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Технологии
внутритрубной дефектоскопии
повышающие достоверность и надежность диагностики

## Slide 2: Базовый состав диагностического комплекса ВТД
Потенциально опасные
100%
ДМТ(MFL) (“коррозионник”)
ДМТП(TFI) (“стресс – коррозионник”)
Chart: 
| Коррозия | Всё остальное
 | 541060 | 105099
ПРТ(EGP) (“дефекты геометрии”)
2

## Slide 3
ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ
ВНУТРИТРУБНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Дополнительные возможности внутритрубной дефектоскопии

## Slide 4: Инспекционные приборы «Интроскопы»
  Предназначены для различения повреждений внутренней и наружной поверхностей трубы
  Обеспечивают точную идентификацию дефектов сварных соединений
  Позволяют производить разделение дефектов сварных соединений по степени опасности
  Чувствительны к предаварийным трещинам
Потенциально опасные
100%
  Фото внутренней поверхности трубы
  Развёртка сигнала Интроскопа
4

## Slide 5: Инспекционные приборы «Интроскопы»
Chart: 
| "Неопасные" | "Опасные" | "Аварийные"
 | 22368 | 3893 | 386
  Разделение дефектов сварных соединений по степени опасности
  при отсутствии “Интроскопа”
Chart: 
 | 100
Потенциально опасные
100%
  при наличии “ Интроскопа”
  дефекты без классификации - аномалии
  дефекты с классификацией
В период 01.01 – 01.10 2017 года выявлено 61426 дефектов сварных соединений
5

## Slide 6: Навигационный модуль Высокоточная инерциальная навигационная система
Потенциально опасные
100%
  Привязка оси трубопровода к карте с построением трехмерного профиля трубопровода
  Получение геодезических координат дефектов, швов и других особенностей трубопровода (при наличии геодезических координат маркеров)
  выявление участков трубопровода с недопустимым уровнем НДС
  (непроектные изгибы)
  Привязка к карте
  Непроектные изгибы
6

## Slide 7: Навигационный модуль Высокоточная инерциальная навигационная система
Потенциально опасные
100%
Непроектные упруго-пластические изгибы провоцируют появление дефектов, в частности поперечных трещин
Дефекты, находящиеся в зонах непроектных изгибов, испытывают значительные нагрузки, что приводит к их непрогнозируемому росту.
При оценке опасности дефектов необходимо учитывать НДС трубопровода
Изгибы трубопровода
отводы горячего гнутья
отводы холодного гнутья,
крутоизогнутые отводы,
сегментные отводы
участки с радиусом изгиба
менее 1000 диаметров трубы (непроектные упруго-пластические
изгибы)
  Комплексная обработка данных
7

## Slide 8: Навигационный модуль Высокоточная инерциальная навигационная система
Потенциально опасные
100%
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Непроектные изгибы (2016 – 01.05.2017)
2240 (153 критических)
15 поперечных трещин
3 трещины на кольцевом сварном шве
7 недопустимых гофр
  Поперечные трещины в зоне повышенного НДС
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Непроектные изгибы (2016 – 01.05.2017)
1543 (158 критических)
27 поперечных трещин
12 трещин на кольцевом сварном шве
Тестовая эксплуатация
За тестовый период 2016 – 2017 г. выявлено:
110 поперечных трещин и более 1000 критических непроектных изгибов
8

## Slide 9
Chart: 
ВТД на расстоянии 7 км от берега
зарегистрированы два отклонения оси трубопровода вверх
Пример: диагностика нового трубопровода Бованенково-Ухта
  Навигационный модуль Высокоточная инерциальная навигационная система
9

## Slide 10
Chart: 
Потенциально опасные
100%
Переход через реку, всплытие трубы в зоне сползания пригрузов
Пример: диагностика нового трубопровода Бованенково-Ухта
Труба изогнулась вверх
Участок на котором пригрузы сползли в одну сторону, что привело к всплытию трубопровода
Участок с равномерным распределением
пригрузов (серая полоса-пригруз)
  Навигационный модуль Высокоточная инерциальная навигационная система
10

## Slide 11
  Выявление малораскрытых трещиноподобных дефектов
  Прямое определение размеров коррозионных дефектов и толщинометрия
  Определение типа и целостности защитного изоляционного покрытия
ЭМА трещиноскоп
ЭМА толщиномер
ЭМА отслоение изоляции
ЭМА метод – бесконтактный ультразвуковой метод неразрушающего контроля
  Инспекционные приборы на ЭМА методе
11

## Slide 12: Инспекционные приборы на ЭМА методе
Натурные испытания ДЭМАБ-1400Ат/Аи
ДМТП
ДЭМА
Труба 806
ДМТП
ДЭМА
КРН глубина трещин до 16%
Трещина по линии сплавления шва
  1. Выявление трещиноподобных дефектов
12

## Slide 13: Инспекционные приборы на ЭМА методе (толщиномер)
Номер трубы | Описание трубы | Толщина листа №1, мм | Толщина листа №2, мм
964 | Двухшовная труба. | 17,0 | 17,3
965 | Двухшовная труба. | 17,0 | 17,2
966 | Двухшовная труба. | 16,5 | 17,3
967 | Двухшовная труба. | 17,7 | 17,0
968 | Двухшовная труба. | 17,2 | 17,1
Вероятность определения толщины стенки с точностью (± 0,2 мм) – 81 %
Среднее значение погрешности определения толщин стенок ± 0,16 мм
  16.5 мм
  17.3 мм
Натурные испытания ДЭМАБ-1400Ат/Аи
  2. Прямое определение размеров коррозионных дефектов и толщинометрия
13

## Slide 14: Инспекционные приборы на ЭМА методе
Из 33 зон нарушения изоляционного покрытия подтвердились 30
Достоверность выявления дефектов наружного изоляционного покрытия 89%
Натурные испытания ДЭМАБ-1400Ат/Аи
  3. Определение типа и целостности защитного изоляционного покрытия
14

## Slide 15
Магнитоакустический ВИП
ДМТБ-1400Ак/Ат
Состав датчиковых систем:
Датчики магнитного поля MFL
ЭМА продольный трещиноскоп
ЭМА многоканальный толщиномер
Магнитоакустический ВИП
ДМТПБ-1400Ат/Аи
Состав датчиковых систем:
Датчики магнитного поля TFI
ЭМА поперечный трещиноскоп
ЭМА контроль изоляции
Магнитный ВИП
ДМТПБ-1400
Состав датчиковых систем:
Датчики магнитного поля TFI
Магнитный ВИП
ДМТБ-1400
Состав датчиковых систем:
Датчики магнитного поля MFL
  Комбинированные магнитоакустические приборы
ДМТ
ДМТП
ДМТ+ЭМА
ДМТП+ЭМА
15
Notes: Середёнок Виктор Аркадьевич начальник Управления 308/7 Департамента 308. О результатах эксплуатации ЛЧ МГ ПАО «Газпром» в 2016 году. Задачи на 2017.

## Slide 16: Комбинированные магнитоакустические приборы
Описание | Магнитный метод | Магнито-акустический метод | Дополнительные возможности
Коррозионные дефекты | Точность определения глубины |  | Мониторинг развития коррозионных дефектов
 | ±0,1 ÷ 0,15t | ±0,5мм (<0,05t) | 
 | Точность определения линейных размеров |  | Более точный расчёт остаточного ресурса трубопровода
 | ±30мм | ±15мм | 
Толщина стенки | Точность определения толщины |  | Точное определение категории трубы
 | ±0,08 ÷ 0,10t | ±0,2мм (<0,02t) | 
Трещино-подобные дефекты | Минимальная глубина обнаружения |  | Более точный прогноз необходимого запаса труб при осуществлении текущего ремонта Планирование капитального ремонта на основании информации о наличии трещин на ранней стадии
 | 0,20 ÷ 0,25t (раскрытие >30µm) | от 0,10t | 
Изоляция | Минимально выявляемое отслоение изоляции |  | Планирование капитального ремонта на основании информации о целостности изоляционного покрытия. Контроль качества переизоляции при проведении капитального ремонта
 | - | 100×100мм | 
16

## Slide 17
  Комбинированные магнитоакустические приборы
  Применение магнитоакустического инспекционного оборудования
  потребует лучшего качества очистки
17
Notes: Середёнок Виктор Аркадьевич начальник Управления 308/7 Департамента 308. О результатах эксплуатации ЛЧ МГ ПАО «Газпром» в 2016 году. Задачи на 2017.

## Slide 18
  Очистка трубопровода
  В 2017 году участились случаи многократных пропусков очистного оборудования
2016
2017
Доля участков, где потребовалась длительная очистка
11%
6%
18
Notes: Середёнок Виктор Аркадьевич начальник Управления 308/7 Департамента 308. О результатах эксплуатации ЛЧ МГ ПАО «Газпром» в 2016 году. Задачи на 2017.

## Slide 19: Очистка трубопровода
Потенциально опасные
100%
Диаметр газопровода | Газопровод | Участок | Количество пропусков очистного оборудования
1420 | ЯМБУРГ - ЕЛЕЦ - 1 | КС Торбеевская - КС Давыдовская | 16
1220 | САЦ - 2 | КС Алгасовская - КС Истьинская | 27
1220 | ОСТРОГОЖСК - ШЕБЕЛИНКА | КС Острогожская - КС Валуйская | 12
1220 | ВУКТЫЛ - УХТА - 2 | КС Вуктыльская - КС Сосногорская | 7
1220 | САЦ-3 | КС Калач - КС Острогожск | 8
1220 | ЕЛЕЦ – КУРСК - ДИКАНЬКА | КС Елец- КС Курская | 15
720 | КАРТАЛЫ - МАГНИТОГОРСК - 1 | 127 - 150 км | 15
530 | ОТВОД НА ОРСК - НОВОТРОИЦК | Домбаровка - Медногорск | 8
Примеры длительной очистки
19

## Slide 20
  Очистка трубопровода
  Скребки очистные (СО)
Поршень магнитный очистной (ПМО)
(активным регулятором скорости)
20
Notes: Середёнок Виктор Аркадьевич начальник Управления 308/7 Департамента 308. О результатах эксплуатации ЛЧ МГ ПАО «Газпром» в 2016 году. Задачи на 2017.

## Slide 21: Выводы
Базовый диагностический комплекс ВТД
ДМТП
ДМТ
ПРТ
ПРТ
Интроскоп
ДМТ+ЭМА
ДМТП+ЭМА
Навигация
Дополнительные возможности расширенного комплекса ВТД
  Точная идентификация дефектов сварных соединений и разделение их по степени опасности
  Получение геодезических координат дефектов, швов и других особенностей трубопровода
  Выявление участков трубопровода с повышенным НДС
  Выявление поперечных и продольных трещиноподобных дефектов в теле трубы и сварных соединениях
  Прямое определение размеров коррозионных дефектов и толщинометрия
  Определение типа и целостности защитного изоляционного покрытия
Расширенный диагностический комплекс ВТД
21

## Slide 22
ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ
ВНУТРИТРУБНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !