## Slide 1
Анодный заземлитель, как элемент систем ЭХЗ. Выбор материала в зависимости от условий эксплуатации.

## Slide 2: ООО «Донкарб Графит»
«Донкарб Графит» (входит в Группу «ЭНЕРГОПРОМ») является одним из лидирующих в России и СНГ производителей конструкционных материалов и фасонных изделий со специальными свойствами из искусственного графита.
Производство осуществляется на собственных мощностях, расположенных в г. Новочеркасске и г. Челябинске на базе одноимённых электродных заводов.
Одно из направлений производственной площадки в г. Новочеркасске – производство анодных заземлителей типа ЭГТ – электродов графитовых трубчатых

## Slide 3: МАТЕРИАЛЫ АНОДНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
Анодный материал | Коэффициент растворения, q, кг/(А*год)
Сталь Чугун Графит Ферросилид Свинец+серебро Магнетит Платина | 10 4…5 0,6…1,5 0,1…0,3 0,04…0,08 0,002 ~ 0
Основное требование, предъявляемое к анодному заземлителю, - малая скорость анодного растворения. В настоящее время, основным материалом для анодного заземления является сталь. Параллельно стали использовать материалы, специально созданные для изготовления слаборастворимых анодов катодных станций, одним из которых является графит.

## Slide 4
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ СКАЧКИ ПОТЕНЦИАЛА
Материал электрода | Поляризационное сопротивление, Ом | Скачок потенциала на границе заземлитель-грунт при плотности тока 1,5 А/м2
Сталь | 2,9 | 0,1218
Графит | 9,6 | 0,4032
Ферросилид | 11,4 | 0,4788
Ферросилид оксидированный | 8,5 | 0,357
Потребители обращают основное внимание на предельную плотность тока при которой анодный заземлитель может работать, и на скорость его растворения.
Стоит обратить особое внимание на распределение тока и потенциала по длине защищаемой конструкции, ведь этот фактор определяет рабочее плечо защиты заземлителя, что в конечном итоге может позволить потребителю сэкономить.

## Slide 5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя | Значение
Скорость растворения, кг/А год, не более | 0,6
Предельно допустимая плотность тока, А/м2 | 0,45…1,5 (в зависимости от грунтовых условий)
Электродный потенциал по медносульфатному электроду сравнения, В | +0,3
Анодный заземлитель, предлагаемый ООО «Донкарб Графит» на текущий момент – это трубчатый графитовый электрод (ЭГТ), который имеет достаточно хорошую токопроводимость и износостойкость для работы в различных коррозионных средах.

## Slide 6: ДОПУСТИМОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Длина электрода, мм | 1000±10 | 1450±10 | 2000±10 | 2500±10 | 2900±10
Электрическое сопротивление, Ом, не более | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,44 | 0,50
Исходя из представленных технических параметров средний срок службы наших ЭГТ в различных средах достигает 13-18 лет (расчетный срок эксплуатации более 20 лет).

## Slide 7: ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМАЯ МАССА
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Масса, кг
12.0304 | ∅114±1 х1045±10 | 8,53±0,5
12.0304-01 | ∅114±1 х1495±10 | 11,73±0,5
12.0304-02 | ∅114±1 х2045±10 | 15,53±0,5
12.0304-03 | ∅114±1 х2545±10 | 19,33±0,5
12.0304-04 | ∅114±1 х2945±10 | 21,93±0,5
ЭГТ – конструктор без дополнительных затрат
Основными преимуществами ЭГТ являются простота конструкции и свойства материала электрода. За счет максимально простой конструкции (трубчатый электрод и соединитель-токоввод) возможны различные варианты установки ЭГТ на объектах газо- и нефте- транспорта.

## Slide 8: Выводы
Недостатки:
- необходимость сборки непосредственно на месте монтажа;
- условная «хрупкость» материала.
Преимущества:
+ КОНСТРУКТОР
+ простота конструкции и монтажа;
+ возможность сборки монолитного электрода требуемой длины;
+ установка как в вертикальном, так и в горизонтальном исполнении;
+ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
+ большое плечо защиты;
+ низкая скорость растворения;
+ равномерность распределения потенциала по длине защищаемой
конструкции;
+ ЭКОНОМИЯ
+ минимальная длина токоподводящего кабеля;
+ возможность использования без коксо-минерального активатора, благодаря большой удельной площади активной части электрода.

## Slide 9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!