## Slide 1
Самара / 2018

## Slide 2
Проектирование межгосударственного стандарта ГОСТ 9.602 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные общие требования к защите от коррозии»;
СТО СОПКОР 3.4-2012 «Защитные покрытия. Основные требования к системам защитных покрытий металлических поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций надземных объектов добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа».
Проектирование технических требований «Защитные покрытия. Основные требования к системам защитных покрытий на основе термореактивных материалов для наружных бетонных поверхностей надземных и подземных строительных конструкций и сооружений»;
Разработка стандартов

## Slide 3
В 2004 году начался выпуск поликарбамидных покрытий для долговременной защиты от коррозии трубопроводной арматуры и соединительных деталей с температурой эксплуатации от минус 75 до плюс 60°С (с возможностью кратковременной эксплуатации до плюс 80°С). Опытно-промышленные испытания покрытий прошли на базе заводов «Объединенной металлургической компании».
В 2006 году освоен выпуск лакокрасочной продукции для защиты металла от коррозии, разработанной на основе современных антикоррозионных материалов, удовлетворяющих самым высоким требованиям ведущих нефтегазовых компаний РФ и СНГ.
Разработка материалов и технологий

## Slide 4
Каждая выпущенная партия проходит лабораторный контроль и сопровождается сертификатом соответствия, свидетельством о государственной регистрации и паспортом качества. Собственное производство на территории России позволяет оперативно выполнять поставки материалов по всей России и странам зарубежья в минимальные сроки.
Прямые поставки высококачественного сырья от лучших производителей, использование наилучших существующих технологий на собственном производстве позволяют успешно реализовывать цели в области качества и производить в год до 20 тысяч тонн продукции, отвечающей самым строгим требованиям отрасли.
Производство

## Slide 5
Специалисты сервисной службы НПО «СпецПолимер» проводят отработку технологий нанесения покрытий, тестируют новые продукты, дают рекомендации по оснащению необходимым оборудованием, а также проводят обучение персонала. За годы своей работы специалистами НПО «СпецПолимер» накоплены результаты различных испытаний, опыт нанесения и эксплуатации, позволяющие давать экспертные рекомендации клиентам по выбору технологий противокоррозионной защиты.
Сервис и обучение

## Slide 6
Производство работ
ООО «НПО «СпецПолимер» выполняет весь комплекс работ, по антикоррозионной и изоляционной защите.
Специалисты нашей компании круглогодично задействованы на объектах капитального строительства нефтегазового комплекса в рамках своей специализации.
Благодаря грамотной организации технологического процесса, рациональной загрузке производственных мощностей ООО «НПО «СпецПолимер» готово обеспечить выполнение заказанных работ любого объема и уровня сложности.

## Slide 7
КАРБОФЛЕКС
СПЕЦИЗОЛ
СПЕЦПРОТЕКТ АКЗ
СПЕЦПРОТЕКТ ОЗМ
НПО «СпецПолимер» предлагает решения по долговечной защите от почвенной и атмосферной коррозии бетонных и металлических поверхностей а также огнезащитные решения. Материалы на основе поликарбамидов и полиуретанов, обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики – надежную адгезию, прочность, эластичность, морозостойкость и оптимальные технологические характеристики.
Системы защитных покрытий ООО НПО СпецПолимер
СПЕЦИЗОЛ ГЕОМАТ

## Slide 8
МАТЕРИАЛЫ СЕРИИ СПЕЦПРОТЕКТ
защита от атмосферной коррозии объектов нефтегазовой отрасли

## Slide 9
Защита от атмосферной коррозии объектов нефтегазовой отрасли
Cерия защитных материалов СпецПротект
Высокотехнологичная защита от коррозии надземных металлоконструкций и технологического оборудования со сроком службы более 15 лет в условиях промышленной и приморско-промышленной атмосферы в диапазоне температур от минус 70 до плюс 100°С.
Диапазон толщин от 100 мкм до 300 мкм.
Включает в себя высокоэффективные грунтовки на эпоксидной и полиуретановой основе, финишные эмали на полиуретановой основе и специальные гибридные покрытия.
Системы защитных покрытий СпецПротект

## Slide 10
Материалы из серии СпецПротект входят в системы защитных покрытий и включены в соответствующие реестры ведущих нефтегазовых компаний Российской Федерации: ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО « Роснефть».
Системы защитных покрытий СпецПротект

## Slide 11
Отличительной особенностью системы защитных покрытий, рекомендованных к применению в нефтегазовом строительстве является удобство применения лакокрасочных материалов и внушительный послужной список в строительстве, где данными системами защищены такие важные объекты как Компрессорные станции и объекты связи ПАО (Газпром Трансгаз Москва, Газпром Трансгаз Санкт-Петербург, Газпром Трансгаз Сургут, Газпро добыча Оренбург и т.д.), ёмкостной парк ПАО Транснефть (Транснефть Приволга, Транснефть Сибирь и т.д.
Системы защитных покрытий СпецПротект
Защита от атмосферной коррозии объектов нефтегазовой отрасли
СпецПротект 007 | Полиуретановая грунтовка (двухкомпонентная). Грунтовочный слой металлоконструкций в системе защитного покрытия с полиуретановой эмалью СпецПротект 109.
СпецПротект 008 | Эпоксидная цинксодержащая грунтовка (двухкомпонентная). Грунтовочный слой металлоконструкций в системе защитного покрытия с полиуретановой эмалью СпецПротект 109 или СпецПротект 112. Может применяться как самостоятельное покрытие, если нет требований к внешнему виду.
СпецПротект 011 | Эпоксидная грунтовка (двухкомпонентная). Грунтовочный слой металлоконструкций в системе защитного покрытия с полиуретановой эмалью СпецПротект 112.
СпецПротект 109 У | Полиуретановая грунт-эмаль (двухкомпонентная).
СпецПротект 110 | Гибридная грунт-эмаль (однокомпонентная).
СпецПротект 109 | Полиуретановая эмаль (двухкомпонентная). Финишный слой в системе защитного покрытия с полиуретановой грунтовкой СпецПротект 007.
СпецПротект 112 | Полиуретановая эмаль (двухкомпонентная). Финишный слой в системе защитного покрытия с эпоксидной грунтовкой СпецПротект 011.
СпецПротект 113 | Эпоксидное покрытие (двухкомпонентное). Защита емкостей, резервуаров, труб, свай, шпунтов и т.п.

## Slide 12
Системы защитных покрытий СпецПротект

## Slide 13
Серия систем защитных покрытий СпецПротект реестре ПАО «Транснефть»

## Slide 14
МАТЕРИАЛЫ СЕРИИ СПЕЦПРОТЕКТ ОЗМ
огнезащита объектов нефтегазовой отрасли

## Slide 15
В линейку огнезащитных материалов серии СпецПротект ОЗМ входят четыре типа материалов.
СпецПротект ОЗМ 116 (органоразбавляемый однокомпонентный) тонкослойный – для защиты стальных несущих конструкций.
СпецПротект ОЗМ 117 (эпоксидный двухкомпонетный) тонкослойный /заводское нанесение – для защиты стальных несущих конструкций. Огнезащитный и антикоррозионный состав, предварительное грунтование и нанесение покрывного слоя не требуется.
СпецПротект ОЗМ 118 (эпоксидный двухкомпонетный) конструктивный (обмазка) – для защиты стальных несущих конструкций. Конструктивный огнезащитный антикоррозионный состав.
СпецПротект ОЗМ-1709 (эпоксидный двухкомпонетный) для защиты стальных строительных конструкций в условиях альтернативного температурного режима (углеводородного горения) для обеспечения требуемых пределов огнестойкости согласно ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.
Системы защитных покрытий СпецПротект ОЗМ

## Slide 16
МАТЕРИАЛЫ СЕРИИ СПЕЦИЗОЛ
защита от коррозии и гидроизоляция объектов нефтегазовой отрасли

## Slide 17
Гидроизоляционное защитное покрытие СпецИзол применяется для защиты надземных и подземных бетонных и металлических сооружений и конструкций, а также для:
Защитное покрытие СпецИзол / изоляционное покрытие
Гидроизолирующее покрытие бетонных и металлических кровель, фундаментов и цокольных этажей зданий;
Наземная герметизирующая мембрана с использованием геотекстильной ткани.
Герметик для пенополистирола и других материалов;
Защитное гидроизоляционное и антикоррозийное покрытие для стальных резервуаров, вторичных емкостей и трубопроводов;
Облицовка бетонных резервуаров, бассейнов, очистных сооружений, плотин, тоннелей, барж и т.д.

## Slide 18
Материал серии СпецИзол наносится с помощью высокоточного и высокопроизводительного оборудования с раздельной подачей компонентов.
Скорость работы оборудования
позволяет изолировать до 500 м² за 1 рабочую смену.
Преимущества защитного покрытия СпецИзол:
Не требуется предварительное грунтование,
наносится в один слой;
Высокая скорость отверждения – 15-30 сек.;
Высокая адгезия к поверхности;
Высокая ударная прочность (до минус 75º С);
Не содержит растворителей;
Не содержит канцерогенов.
Защитное покрытие СпецИзол / изоляционное покрытие

## Slide 19
Защитное покрытие СпецИзол / изоляционное покрытие

## Slide 20
МАТЕРИАЛЫ СЕРИИ КАРБОФЛЕКС
защита от коррозии объектов нефтегазовой отрасли

## Slide 21
Защитное покрытие Карбофлекс / изоляционное покрытие
При строительстве и реконструкции объектов нефтегазового комплекса в РФ и странах Содружества на протяжении более 10 лет применяется защитное поликарбамидное покрытие Карбофлекс.
Данное покрытие предназначено для наружной защиты от почвенной и атмосферной коррозии:
труб, трубопроводов, монтажных узлов трубопроводов подземной и подводной прокладки;
соединительных деталей трубопроводов (тройников, отводов, переходов и т.д.);
технологического оборудования (шаровых кранов, клиновых и шиберных задвижек, регуляторов давления, обратных затворов, фильтров­-грязеуловителей, подземных резервуаров, емкостей и т.д.);
других металлоконструкций и строительных сооружений
Среди преимуществ данного материал такие показатели, как: высокая степень полимеризации, ударная прочность, морозостойкость, срок службы и т.п.

## Slide 23
МАТЕРИАЛЫ СЕРИИ СПЕЦИЗОЛ ГЕОМАТ
Гидроизоляция объектов нефтегазовой отрасли

## Slide 24
Системы защитных покрытий ООО НПО СпецПолимер Геомат
СпецИзол Геомат- рулонный геосинтетический материал, предназначенный для гидроизоляции, защиты от проникновения в почву и грунтовые воды загрязняющих веществ, а также строительных конструкций от воздействия влаги. Принцип действия бентонитового мата основан на свойстве бентонита в свободном состоянии увеличиваться в объеме в 14–16 раз при гидратации. При ограничении свободного пространства для набухания, создается напряженное состояние в структуре бентонита, что обеспечивает низкую водопроницаемость.
Бентонитовый мат представляет собой иглопробивной каркас из полипропиленовых волокон, который имеет с одной стороны тканую, а с другой нетканую структуру. Гранулы активированного или природного натриевого бентонита равномерно распределены и зафиксированы внутри каркаса изделия.

## Slide 25
Приемущества бентонитовых матов СпецИзол Геомат
Самовосстановление
при взаимодействии с водой природная бентонитовая глина увеличивается в объеме, самостоятельно восстанавливая гидроизоляционные свойства при механических повреждениях
Высокие гидроизоляционные свойства
Коэффициент фильтрации 10-11-10-12 м/с характеризует низкую водопроницаемость.
Высокая прочность, устойчивость к разрыву и повреждениям
Выдерживают гидростатическое давление до 7 атмосфер, передвижение по ним тяжелой спецтехники при укладке.
Экологичность
Основным компонентом гидроизоляционного материала является уникальная природная бентонитовая глина.
Экономичность и простота укладки
Не зависит от погодных условий и квалификации рабочих, аскорость укладки - 10 000 м2 за восьмичасовую смену.
Системы защитных покрытий ООО НПО СпецПолимер Геомат

## Slide 26
Системы защитных покрытий ООО НПО СпецПолимер Геомат
Гидроизоляция подвалов
Гидроизоляция фундаментов
Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений (паркинги, овощехранилища, подземные переходы)
Строительство тоннелей
Защита железобетонных сооружений (коллекторные трубы, железобетонные колодцы, резервуары)
Строительство автодорог на слабых грунтах
Защита насыпей и откосов от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий
Гидроизоляция откосов дорог от попадания реагентов в почву
Железнодорожное строительство. (строение пути и инфраструктуры)
Подтопляемые и затопляемые территории. Гидроизоляция взлетных полос и дорог
Строительство водоемов
Берегоукрепление
Водохранилища
Строительство бассейнов
Гидротехническое строительство
Промышленное и гражданское строительство
Область применения СпецИзол Гемоат
Дорожное строительство
Нефтегазовое строительство
Гидроизоляция шламовых амбаров
Обустройство площадок РВС
Полигоны ТБО и ПО

## Slide 27
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
ООО «НПО «СпецПолимер», 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 1, офис 24
Тел.: +7 495 786 67 11
info@spolymer.ru
www.spolymer.pro
Балябин Виталий Алексеевич
Директор департамента
по реализации проектов НГК
ООО "НПО "СпецПолимер"