## Slide 1: Эффективные и экономичные решения W Abrasives для очистки и подготовки поверхности
Май 2018

## Slide 2: Основные моменты
Численность: 1000
Основной бизнес: W Abrasives: мировой лидер в стальной дроби
~ 10 000 прямых заказчиков во всем мире
11 заводов на 4 континентах
6 тест-центров и 3 исследовательских центра
100 стран в географии продаж W Abrasives
100 коммерческих специалистов и 23 технических экспертов
240 агентов и дистрибьюторов
Инновации: PHENICS: мобильные дробеструйные решения
Steel abrasives
Mobile solutions

## Slide 3: Производственный потенциал и близость к заказчикам
Countries with production activities
Jacarei
Bedford
Welland
Bangkok
Pusan
Nagoya
Kurgan
Stillington
Shanghai
Muta
Balmaseda
Le Cheylas
Germiston
North America
USA
Canada
Western Europe
France
Spain
Slovenia
South America
Brazil
Russia
South Africa
R&D and testing centers
Ekaterinburg
Western Europe
Germany
UK
Italy
Asia
South Korea
Japan
Thailand
Eastern Europe & Russia
Russia
Czeck Republik
Poland
Austria
Mestre
Gloggnitz
MEIA
Dubai
India
New Delhi
Dubai
Winoa Production plants
Winoa Sales offices
Asia
China
Tawain
Taichung
Winoa’s global presence allows customer proximity and minimizes both transportation costs and delivery times
Denzlingen
Katowice

## Slide 4: Процесс производства стальной дроби
Shots
Круглая дробь < 2,8 mm
Grits
Круглая дробь крупная > 2,8 mm
Колотая дробь
Колотая дробь марки GP, GL
Круглая дробь марки WS
Стандартный продукт
Специальный продукт
Колотая дробь марки GH, GR
Стальной лом & Ферросплавы
Плавление
Производство дроби (атомизация)
Сушка и классификация
Классификация закаленной дроби
Классификация
Классификация
Сепарация по форме
Дробление
Упаковка
Высокий и средний отпуск колотой дроби
Закалка дроби
Низкий и средний отпуск круглой дроби
Высокий отпуск круглой дроби

## Slide 5: Стандартные продукты W Abrasives
Высокоуглеродистая литая дробь
Максимальная передача энергии, эффект рикошета
Максимальная устойчивость к истиранию
Продукты разработаны в соответствие с международными стандартами, для того чтобы обеспечить наилучшие решение в очистке и подготовке поверхности
Все стадии процесса производства контролируются для обеспечения максимальной стойкости.
Высокоуглеродистая колотая дробь
- Высокая эффективность очистки
Высокое качество подготовки поверхности
3 диапазона твердости дроби для разных задач: GP (мягкая), GL и GH (твердая)

## Slide 6: Сравнение диапазонов твердости стандартных продуктов W Abrasives и дроби по ГОСТ
 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 | 
Hrc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 392 |  | 402 |  | 412 |  | 423 |  | 434 |  | 446 |  | 458 |  | 471 |  | 484 |  | 498 |  | 513 |  | 528 |  | 544 |  | 560 |  | 577 |  | 595 |  | 613 |  | 633 |  | 653 |  | 674 |  | 697 |  | 721 |  | 746 |  | 772 |  | 799 |  | 832 |  | 865 |  | 899 | 
Shot 46-51 hrc
Shot 54 hrc
GP мягкая
Shot 58 hrc
GL средняя тв.
GH высокотверд
ГОСТ (колотая мягка)
ГОСТ (литая)
ГОСТ (Колотая твердая)
ГОСТ (Колотая твердая)
ГОСТ
W Abrasives
(Rockwell)
(Vickers)

## Slide 8: Премиум продукты
Profilium
  Оптимальная дробь для подготовки поверхности в дробеструйном оборудовании.
Surfium
  Оптимальный колотая дробь для подготовки поверхности перед покрытием

## Slide 9: Surfium
Премиум продукт для подготовки поверхности в дробеметных камерах
-10% расход vs. GL
Меньше пыли на обрабатываемых частях
Очень узкий разброс по твердости(+/-1,5 HRc)
Низкая проводимость
Экономичная альтернатива для GL колотая
Лучшего сцепления покрытия
Оптимальный профиль поверхности
SR350 Rz : 40-60 µm | SR600 Rz : 50-70 µm | SR710 Rz : 70-90 µm | SR850 Rz : 90-120 µm
GL50
GL25
GL40
GL18
Notes: 51-54HRc vs 54-61 HRc for SAE GL
< 50 µS/cm (average 25 µS/cm)

## Slide 10: Уникальный диапазон твердости
Surfium = Узкий диапазон твердости, между GL и GP
 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 | 
Hrc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 392 |  | 402 |  | 412 |  | 423 |  | 434 |  | 446 |  | 458 |  | 471 |  | 484 |  | 498 |  | 513 |  | 528 |  | 544 |  | 560 |  | 577 |  | 595 |  | 613 |  | 633 |  | 653 |  | 674 |  | 697 |  | 721 |  | 746 |  | 772 |  | 799 |  | 832 |  | 865 |  | 899 | 
GP
GL
GH
W Abrasives
(Rockwell)
(Vickers)
Surfium
Уникальный диапазон твердости
+/- 1,5 HRc
ГОСТ
ГОСТ (колотая мягка)
ГОСТ (Колотая твердая)

## Slide 11: Основные преимущества SURFIUM
    100% гомогенная поверхность
    Уникальная твердость
    Лучший компромисс между
    шероховатостью/износом/
    расходом
Surfium
    - 10% к расходу в сравнении с GL
    + 15% к производительности в сравнении с WS
Наши заказчики:

## Slide 12: Profilium
Готовая к использованию рабочая смесь из оптимальных колотых частиц для очистки от окалины и подготовки поверхности в дробеструйных камерах:
  Стабильная рабочая смесь (благодаря сбалансированному гранулометрическому составу)
  Оптимальная эффективность очистки и условия работы
  Оптимальный профиль конечной поверхности:
    максимальная адгезия
    минимально наносимая толщина покрытий

## Slide 13: Profilium
    100% острые грани
    Стойкость абразива
    Высокая эффективность очистки
Profilium
Шероховатость
Cut-off: 2.5mm | Ra (µm) | Rz (µm) | Pc (peaks/cm)
PR023 | > 15 | 90 – 130 | 20 – 30
PR045 | 12 – 15 | 50 – 60 | 40 – 50
PR058 | 8 – 12 | 45 – 55 | 50 – 60
    +15% к производительности по отношению к дроби WGH
Ключевое преимущество

## Slide 14: Profilium Преимущества для клиента
Лучше чистота поверхности, быстрее достигается
Лучше адгезия покрытий
Наши заказчики:
Лучше качество
Снижение издержек
Условия работы
Высокая производительность: расход
износа оборудования
Оптимальная шероховатость: расхода краски
Меньше пыли, лучше видимость: условия работы
воздействие на
окружающую среду

## Slide 16: Ключевые факторы подготовки поверхности
Чистота
Стабильность
Шероховатость
Сопротивление коррозии
Адгезия покрытия
Качество

## Slide 17: Международные стандарты степени очистки
Visual | Description | ISO 8501-1 | SSPC | NACE | US description | British BS 4232
 | Абразивная очистка до визуально чистой стали – чистота поверхности: 99% | Sa 3 | SP 5 | NACE 1 | Белый металл | 1st quality
 | Очень тщательная абразивная очистка поверхности чистота : 96% | Sa 2.5 | SP 10 | NACE 2 | Чуть белый | 2nd quality
 | Тщательная абразивная очистка поверхности - чистота : 80% | Sa 2 | SP 6 | NACE 3 | Коммер ческий | 3rd quality
 | Легкая абразивная очистка поверхности | Sa 1 | SP 7 | NACE 4 |  | 
Нам необходимо

## Slide 18: Степень чистоты от времени очистки
Chart: Blasting Time
Sa1 | 0.5
Sa2 | 0.8
Sa2.5 | 0.96
Sa3 | 1
 | 0.5 | 0
 | 0.8 | 0
 | 0.96 | 0
 | 0.99 | 0
Sa1 | 0.5
Sa2 | 0.8
Sa2.5 в два раза дольше, чем Sa2; Sa3 в четыре раза дольше, чем Sa2
Оптимальное качество/эффективность могут привести к значительной экономии времени и денег
Степень чистоты
Время очистки
Notes: To: 50% coverage

## Slide 19
Стоимость подготовки поверхности в зависимости от чистоты
Стоимость очистки
Чистота поверхности
Sa1
Sa2
Sa2 ½
Sa3
Стоимость очистки удваивается с каждым уровнем

## Slide 20
Текущие методы оценки чистоты
Фактически визуальный контроль
Зависит от оператора
Требуется опыт
Зависит от освещенности
…
…
Не смотря на то, что Эффективность абразивной очистки – главный параметр для адгезии покрытия, не достаточно измеряется и контролируется:
Снимки в соответствии ISO 8501-1

## Slide 21
Технология WA CLEAN
Patented technology
Электронный оптический прибор для оценки чистоты
Основные преимущества:
Объективная и точная оценка
Cнижение вероятности неодочистки
Чрезмерная очистка
Меньше споров с инспекцией или заказчиком
Интуитивный интерфейс
Интерфейс
при измерении
Режим ДА/НЕТ

## Slide 22
Шероховатость

## Slide 23: Шероховатость
Ra: Среднеарифметическое
значение пиков и впадин (μm)
Rz: Средняя высота максимальных
пиков на 5-ти отрезках (μm)
  Rz = 1/5 (Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5)
Pc: Число пиков (peaks/cm)
* При измерении Rz следить за правильностью выбора cut-off
Rmax: Максимальная высота пиков(μm)
  Rmax = Z3

## Slide 24: Загрязненность солями
Загрязненность солями представляет собой частицы солей (хлориды, сульфаты), которые проникают в стальную поверхность и не удаляются после обработки
Откуда они берутся?
Растворимые соли поступают из окружающей среды (при хранении), обработке материалов (человеческий контакт), в процессе производства (термообработка, химические или водные процессы очистки ). Дополнительное загрязнение также поступает со стальными абразивами во время очистки.
Как их измерить?
Результаты измеряются в µS/cm.
Результаты можно перевести в mg/cm2
Чем выше проводимость, тем выше степень загрязнения
Измерения поверхностного загрязнения солями оценивают по ISO 8502-6
“Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 6. Извлечение растворимых загрязняющих веществ для анализа. Метод Бресле. ”

## Slide 25: Характеристики проводимости стальных абразивов
1000 µS/cm
100 µS/cm
50 µS/cm
30 µS/cm
Максимальный уровень в соответствии с SSPC-AB-3
Максимальный уровень в соответствии с ASTM D4940
Стандартные требования для высококачественного покрытия
Средний уровень WAbrasives (закалка на воздух)
Средний уровень Поставщики стальных абразивов (закалка в воде)
130 µS/cm
Проводимость
абразивов
For G25 & G18

## Slide 26
Мобильная дробеструйная установка

## Slide 27: Максимально эффективная система очистки дроби
Magnetic drum
Air Separator
Continuous discharge
Scalping drum
Scalping drum
Air Separator
Elevator
Scalping drum
Phenics использует 3-4 разные системы очистки стальной дроби, что обеспечивает абсолютную очистку от примесей даже при очистке от краски содержащей свинец и асбест. Phenics дает больше, чем возможность применения дроби вместо одноразовых абразивов. Он обеспечивает существенную экономию, меньше простоев и резко снижает негативное воздействие на экологию.
Сбор стальной дроби до 500 м горизонтально и 250 м по вертикали.
Непрерывная работы до 6 операторов по очистке и 1-2 оператора на сборе.

## Slide 28: Меньше отходов
шлак
PR58
гарнет
118 м³
225 т
42 м³
100 т
1,5 м³
5 т
на 5 000 м² поверхности:

## Slide 29
Завод ВА Курган Уверенный взгляд в будущее
Обеспечиваем 100% контроль качества продукции в процессе производства и перед выходом ее со склада
Предлагаем продукцию с такими качественными характеристиками, которые нужны заказчику
Используем технологические решения и организуем работу процессов сохраняя окружающую среду
Обеспечиваем высокий уровень профессиональной безопасности и охраны здоровья для персонала и наших гостей.
Мы строим долгосрочные партнерские отношения
и будем рады видеть Вас среди наших заказчиков.