## Slide 1
г. Самара, 14-16.05.2018 г.
Корпоративный научно-проектный
комплекс ПАО «НК «Роснефть»
Входной контроль трубной продукции

## Slide 2: Условия надежной и безопасной эксплуатации промысловых трубопроводов
наличие нормативной базы, регламентирующей требования к процессам изготовления, монтажа и эксплуатации трубопроводов
конструктивные решения при проектировании трубопроводов
подбор и применение качественных исходных материалов для сооружения трубопроводов
инспекционный и входной контроль трубной продукции и соединительных деталей трубопроводов
контроль качества строительных работ при сооружении трубопроводных систем
мониторинг технического состояния трубопроводного парка в процессе эксплуатации

## Slide 3
Единые технические требования к трубной продукции

## Slide 4: Опыт проведения входного контроля труб с внутренним и наружным покрытием
1. Входной контроль стальной трубы на заводе по нанесению защитного покрытия
2. Входной контроль внутреннего и наружного покрытия
на базах хранения при приемке трубной продукции
3. Аудит предприятия:
- первичный (при выборе поставщика);
- повторный (при увеличении брака при входном контроле)

## Slide 5: Порядок проведения входного контроля
1) проверка комплектности поступившей продукции на соответствие договорам на поставку, упаковочным листам, комплектовочным ведомостям и чертежам; проверка целостности упаковки и консервации;
2) проверка наличия документации (паспортов, сертификатов качества, сертификатов соответствия и др.), полноты приведенных в них данных и соответствие этих данных требованиям технических условий, конструкторской документации;
3) проверка наличия заводской маркировки и ее соответствия паспортным или сертификатным данным;
4) проведение визуально-измерительного контроля материалов с целью выявления возможных поверхностных дефектов, повреждений и соответствия геометрических размеров изделий требованиям конструкторской документации и договоров о поставке;
5) проверка свойств материалов и деталей, удостоверенных в документе о качестве методами неразрушающего и разрушающего контроля в объемах статистически достоверной выборки согласно ГОСТ, ТУ или других нормативно-правовых и технических актов;
6) оформление результатов входного контроля и передача заинтересованным службам информации о качестве продукции.

## Slide 6: Этапы проведения входного контроля
1. До начала работ:
разработка, составление и согласование с изготовителем и Заказчиком регламента (программы) входного контроля;
2. До начала производства:
ознакомление с документацией, технологическим процессом и системой качества; согласование с изготовителем плана контроля по видам продукции.
3. При производстве трубной продукции:
расстановка инспекторов согласно плану контроля; контроль технологии выпуска, проведения испытаний и погрузки труб в вагоны (согласно плану контроля); подготовка уведомлений при обнаружении отклонений от технологии производства, измерений и испытаний; отбор образцов для проведения коррозионных испытаний силами контролирующей организации подготовка отчетов по результатам контроля; факт приемки подтверждается отметкой в сертификате качества.
Права инспектора и контролирующей организации:
при выявлении отклонений – потребовать устранения и назначить повторные испытания; при не устранении – оформить уведомление руководства Завода; контролирующая организация по результатам контроля имеет право рекомендовать внесение изменений в систему качества Завода.

## Slide 7: Нарушения, которые были выявлены в процессе входного контроля
нарушение правил маркировки труб при передаче внутри завода-изготовителя (что могло привести к нарушению прослеживаемости);
забоины на концах труб (пришлось бы производить ремонт фаски у заказчика или подрядной строительной организации);
дефекты наружной поверхности труб (выявлен массовый случай среди труб, принятых ОТК);
наличие масленых пятен на поверхности труб (что могло привести к браку при нанесении наружного покрытия);
несвоевременное извещение инспекции о начале испытаний;
нарушение технологии испытаний (получение некорректных результатов).

## Slide 8: Программа входного контроля стальной трубы
Контролируемый параметр | Вид контроля | Объем контроля | Инструмент | Требования к контролю
Проверка наличия полноты и правильности заполнения сертификата. | - | 100% | - | -
Трещины, плены, рванины, закаты, расслоения. | Визуальный | 10% | .- | Осмотр наружной поверхности невооруженным глазом.
Забоины, вмятины, риски, мелкие плены, тонкий слой окалины. | Визуальный | 10% | - | Осмотр наружной поверхности невооруженным глазом.
Наружный диаметр | Измерительный | 3 трубы от партии | Штангенциркуль | Измерение с обоих сторон трубы не менее, чем в 2-х сечениях.
Толщина стенки трубы | Измерительный | 3 трубы от партии | УЗК толщиномер | Измерение с обоих сторон трубы не менее, чем в 2-х сечениях.
Овальность трубы | Измерительный | 3 трубы от партии | Штангенциркуль | Измерение с обоих сторон трубы.
Кривизна трубы | Измерительный | 3 трубы от партии | Метал. линейка | Измерение на участке 1 м в двух сечениях по длине.
Химический состав | Спектральный | 3 трубы от партии. | Стилоскоп. анализатор хим. состава | С обеих сторон трубы не менее чем в 3-х сечениях.
Твердость | Измерительный | 3 трубы от партии. | Твердомер | С обоих сторон трубы не менее чем в 3-х сечениях.

## Slide 9: Требования к стальным трубам
Требования к стальным трубам для нанесения внутреннего защитного покрытия:
- допускаются трубы стальные бесшовные и стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ и ТУ заводов-изготовителей;
- не допускается применение при производстве труб хлорсодержащих смазок (содержание ионов хлора на внутренней поверхности труб, не более – 20 мкг/см2, ).
- не допускаются плены, трещины, рванины, закаты, расслоения и дефекты с острыми кромками на внутренней поверхности труб
- не допускаются отслоения металла (плены) после проведения абразивной обработки и нанесения внутреннего полимерного покрытия;
- внутренний грат сварного шва на электросварных прямошовных трубах должен быть удален, следы, образующиеся в результате удаления внутреннего грата не должны превышать 0,1мм.
- степень очистки поверхности 2 по ГОСТ 9.402. Не допускается наличие жировых и масляных загрязнений.
Требования к стальным трубам для нанесения наружного защитного покрытия:
- допускаются трубы стальные бесшовные и стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ и ТУ заводов-изготовителей;
- кривизна труб не более 1,5 мм на 1 метр длины трубы
- овальность концов труб не должна превышать 1% для труб толщиной стенки менее 20 мм и 0,8% для труб толщиной стенки 20 мм.
концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Допускается отклонение от прямого угла (косина реза) до 1,6 мм.
- высота усиления наружного сварного шва не должна превышать для толщины стенок менее 12 мм. в пределах 0,5-2,5 мм. включительно;
- степень очистки поверхности 2 по ГОСТ 9.402. Не допускается наличие жировых и масляных загрязнений.

## Slide 10: Входной контроль трубной продукции с защитным покрытием на базах хранения Программа входного контроля трубы с внутренним защитным покрытием
Контролируемый параметр | Вид контроля | Объем контроля | Инструмент | Требования к контролю
Проверка наличия, полноты и правильности заполнения сертификата на внутреннее покрытие | - | 100% | - | -
Внешний вид внутреннего покрытия | Визуальный | 100% | - | Осмотр наружной поверхности невооруженным глазом.
Длина неизолированных концов трубы | Инструментальный | 100% | Металлическая линейка | 50±10 мм
Толщина внутреннего покрытия | Измерительный | 10 % труб от партии, а также в местах, вызывающих сомнение | Толщиномер | В двух сечениях на длину вытянутой руки от края трубы и в четырех точках каждого сечения
Адгезия внутреннего покрытия к стали | Измерительный | на 2% труб от партии, а также в местах, вызывающих сомнение | Нож, металлическая линейка | -
Диэлектрическая сплошность внутреннего покрытия | Измерительный | 100% | Электроискровой дефектоскоп | 100% поверхности

## Slide 11: Входной контроль трубной продукции с защитным покрытием на базах хранения Программа входного контроля трубы с наружным защитным покрытием
Контролируемый параметр | Вид контроля | Объем контроля | Инструмент | Требования к контролю
Проверка наличия, полноты и правильности заполнения сертификата на наружное покрытие | - | 100% | - | -
Внешний вид наружного покрытия | Визуальный | 100% | - | Осмотр наружной поверхности невооруженным глазом.
Длина неизолированных концов трубы | Инструментальный | 100% | Металлическая линейка | 50±10 мм
Угол скоса поверхности наружного покрытия | Инструментальный | 100% | Универсальный шаблон | -
Толщина наружного покрытия | Измерительный | 10 % труб от партии, а также в местах, вызывающих сомнение | Толщиномер | В трех сечениях по длине трубы и в четырех точках каждого сечения
Адгезия наружного покрытия к стали | Измерительный | на 2% труб от партии, а также в местах, вызывающих сомнение | Адгезиметр | -
Диэлектрическая сплошность наружного покрытия | Измерительный | 100% | Электроискровой дефектоскоп | 100% поверхности

## Slide 12: Требования к показателям внутреннего и наружного покрытия
Требования к показателям наружного покрытия:
– толщина – не менее 2,0 мм;
- адгезия к стали – не менее 20,0 Н/см;
- адгезия к основному покрытию – не менее 20,0 Н/см;
диэлектрическая сплошность – не менее 5 кВ/мм. Контроль диэлектрической сплошности покрытия производится с помощью искрового дефектоскопа;
Требования к показателям внутреннего покрытия
Внешний вид - гладкое, однотонное, равномерное покрытие без пропусков и видимых дефектов. Допускаются отдельные штрихи и риски, волнистость. Не допускаются потеки, кратеры, поры, наплывы, пузыри, трещины и расслоения;
- толщина, не менее 350 мкм.;
Диэлектрическая сплошность покрытия, при напряжении 5 В/мкм -Отсутствие пробоя; контроль диэлектрической сплошности покрытия производится с помощью искрового дефектоскопа;
Адгезия покрытия к стали методом Х-образного надреза по ГОСТ 32702.2 – не более 1 балла;

## Slide 13: Входной контроль защитных покрытий труб

## Slide 14
Входной контроль при поставке трубной продукции и соединительных деталей с защитными покрытиями
Входной контроль осуществляется при поставке на базы хранения труб с защитными покрытиями в соответствии с требованиями нормативных документов

## Slide 15
Входной контроль при поставке трубной продукции и соединительных деталей

## Slide 16: Задачи первичного технического аудита заводов-изготовителей труб с защитным покрытием
При выявлении отклонений технологического процесса от требований нормативной документации, а также при выявлении отклонений в технологии испытаний или неточности измерений, Инспектор информирует об этом Заказчика и завод–изготовитель.
готовность претендента к проведению всех заявленных им видов работ, а также наличие у него специалистов, аттестованных в установленном порядке, для которых работа в штате претендента является основной;
наличие, состав и соответствие правоустанавливающей, финансовой, технической, организационной и другой документации;
техническую и технологическую оснащенность претендента;
наличие и эффективность систем менеджмента качества, управления охраной труда, экологического менеджмента;
метрологическое обеспечение;
техническое состояние приборного оснащения и технологической оснастки, применяемой для выполнения работ;
наличие и качество нормативно-технических документов, регламентирующих требования к изготовлению и применению продукции.

## Slide 17: Аудит предприятий-изготовителей

## Slide 18: Аудит предприятий-изготовителей

## Slide 19: Аудит предприятий-изготовителей

## Slide 20
Аудит предприятий-изготовителей

## Slide 21
Определение стойкости к воздействию климатических факторов:
низких и переменных температур, термостарению
Морозильная камера, диапазон температур
от минус 40°С до минус 86°С
Камера тепло-холод-влага, диапазон температур от минус 60°С до плюс 150°С
Охлаждаемый инкубатор, диапазон температур от минус 10°С до плюс 100°С
Морозильная камера, диапазон температур до минус 40°С
Комплексные лабораторные испытания систем защитных покрытий

## Slide 22
Определение стойкости к катодной поляризации
Определение стойкости к истиранию на ротационном абразиметре Taber 5135
Комплексные лабораторные испытания систем защитных покрытий

## Slide 23
Определение стойкости
в различных средах при повышенных температурах
Определение стойкости в различных средах при повышенных температурах
и давлении
Комплексные лабораторные испытания систем защитных покрытий

## Slide 24
Определение диэлектрической сплошности покрытий
Дефектоскоп электроискровой
Дефектоскоп электролитический
Комплексные лабораторные испытания систем защитных покрытий

## Slide 25
Определение стойкости покрытия при трехточечном изгибе
Комплексные лабораторные испытания систем защитных покрытий
Определение прочности при разрыве

## Slide 26
Внешний вид образцов после выдержки в среде при повышенных температуре и давлении в автоклаве
Комплексные лабораторные испытания систем защитных покрытий

## Slide 27
Внешний вид наружного покрытия: - исходный, при температуре 20 ºС - после выдержки в дистиллированной воде в течение 1000 ч, при температуре: 20 ºС , 40 ºС , 60 ºС
Внешний вид металла под покрытием: - исходный, при температуре 20 ºС; - после выдержки в дистиллированной воде в течение 1000 ч, при температуре: 20 ºС, 40 ºС , 60 ºС.
Толщина, мм.
Диэлектрическая сплошность, кВ/мм.
Адгезия покрытия к стали исх., Н/см: - исходная, при температуре 20 ºС; - после выдержки в дистиллированной воде в течение 1000 ч, при температуре: 20 ºС, 40 ºС , 60 ºС.
Прочность при ударе, Дж/мм толщины покрытия - исходная, при температуре 20 ºС; - после выдержки в дистиллированной воде в течение 1000 ч, при температуре: 20 ºС, 40 ºС , 60 ºС.
Площадь отслаивания покрытия при поляризации, см2,при температуре 20 С, 60 С.

## Slide 28
Испытательные среды и параметры испытания
Воздействие агрессивных сред при (90±2) ºС: - дистиллированная вода 500 ч; - дистиллированная вода 1000 ч;
Воздействие хим. сред (20±2) ºС: - имитатор нефтепродуктов 1000 ч; - сырая нефть,1000 ч; - пластовая вода, 1000 ч; - растворитель солеотложений СОНСОЛ 3003 - растворитель РКДмф
Воздействие перепадов температур - 60°С/+60 °С (15 циклов);
Автоклавные испытания: - жидкая фаза (3/4 объема) - 5 % раствор NaCl, газовая фаза (1/4 объема) - CO2 + N2 давление - (3 ± 0,5) МПа , время выдержки - 1000 ч время сброса давления - не менее 10 мин; - время выдержки - 24 ч время сброса давления - не более 5 с.
Комплексные лабораторные испытания систем защитных покрытий

## Slide 29
Техническое сопровождение опытно-промысловых испытаний образцов трубной продукции и соединительных деталей с защитными покрытиями

## Slide 30: Техническое сопровождение опытно-промысловых испытаний образцов трубной продукции и соединительных деталей с защитными покрытиями
Объект исследования: образцы – катушки трубы  1146 мм с внутренним противокоррозионным покрытием по ТУ 1390-007-67740692-2010
Место испытаний: байпас нефтевыкидной линии скв. 1552 - АГЗУ-5 Волковского нефтяного месторождения НГДУ «Уфанефть».
Цель исследований: определение соответствия качества внутреннего покрытия нормативным требованиям, предъявляемым к защитным покрытиям нефтепромысловых трубопроводов.
Результат: Качество внутреннего покрытия образца-катушки после 10 месяцев опытно-промысловых испытаний не соответствует нормативным требованиям по параметрам адгезии и прочности при прямом ударе.
)

## Slide 31
Образец-катушка с внутренним покрытием  1146 мм, смонтирован в трубопровод 28.08.2014 г., демонтирован 17.06.2015 г.
Качество внутреннего покрытия образца-катушки трубы  1146 мм, после 10 месяцев опытно-промысловых испытаний не соответствует нормативным требованиям по параметрам адгезии и прочности при прямом ударе.
Техническое сопровождение опытно-промысловых испытаний образцов трубной продукции и соединительных деталей с защитными покрытиями

## Slide 32: Результаты входного контроля

## Slide 33: Выводы
В результате организации и проведения входного контроля трубной продукции по полному циклу ожидаются следующие результаты:
снижение стоимости эксплуатационных затрат на действующих трубопроводах, за счет совершенствования отдельных стадий противокоррозионной защиты;
сокращение количества ремонтов трубопроводов;
снижение аварийности трубопроводов;
увеличение срока службы антикоррозионных покрытий трубопроводов;
увеличение срока безаварийной работы промысловых трубопроводов;
исключение аварийных ситуаций при эксплуатации трубопроводов;
повышение безопасности проведения технологических процессов с участием трубопроводов, экологической безопасности, а также сокращение потерь добываемой продукции, что в конечном итоге ведет к снижению себестоимости нефти.

## Slide 34: Спасибо за внимание

## Slide 35
Контактная информация
  г. Уфа, Ленина, 86/1,
  ООО «БашНИПИнефть»
  тел. 372-262-4340
  e-mail: bashnipineft@bashneft.ru
Корпоративный научно-проектный
комплекс ПАО «НК «Роснефть»