## Slide 1: Импеданс лакокрасочных покрытий в водных нефтепромысловых средах
Евгений Соснин, научный сотрудник ОЗК по проектам ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть», к.х.н.

## Slide 2: Теоретические основы
Импедансная спектроскопия – один из немногих электрохимических методов, который дает надежную информацию о поведении металлических материалов с органическими покрытиями в растворах электролитов.
Электрохимический импеданс металла с бездефектным покрытием ведет себя как импеданс емкости:
где Сс – емкость покрытия, равная
где  – диэлектрическая постоянная материала покрытия, o – электрическая постоянная (о = 8.85410-12 Ф/м), d – толщина покрытия. Типичные значения диэлектрической постоянной органических покрытий –  = 3-4.

## Slide 3: Теоретические основы
При воздействии коррозионной среды на систему металл-покрытие дефекты покрытия создают пути ионной проводимости, которые могут проникать до металлической подложки. Сопротивление этих путей постепенно снижается за счет деградации покрытия. Стадии разрушения покрытия:
1. исходное покрытие (рис. а);
2. проникновение Н2О, катионов и анионов (рис. б);
3. образование катодных и анодных участков (рис. в);
4. протекание электрохимических реакций с диффузионными ограничениями (рис. г);
5. вздутие, пузырение покрытия, образование ржавчины, отслаивание покрытия, импеданс аналогичен металлу без покрытия.

## Slide 4: Эквивалентные электрические схемы металла с пористым покрытием в растворе электролита (по литературным данным)
– общий вид
– активационный контроль электрохимических реакций
- диффузионно-кинетический контроль электродной реакции
где Rs – сопротивление раствора, Rpor – сопротивление пор покрытия, Сс – емкость покрытия, Rct – сопротивление переноса заряда, Cdl – емкость двойного слоя, Zd – диффузионный импеданс Варбурга, Z- импеданс электрохимической реакции под покрытием в общем виде

## Slide 5: Цель работы
Изучение изменения барьерных и пассивирующих свойств эпоксидных покрытий с различными наполнителями в процессе выдержки в модели пластовой воды

## Slide 6: Объекты испытаний
Покрытие №1 - двухкомпонентная грунт-эмаль естественной сушки на силикон-эпоксидной основе, фактической толщиной 230 мкм , наполнитель: диоксид титана и тальк 55,5 %
Покрытие №2 - двухслойное эпокси-каменноугольное покрытие, отверждаемое полиаминным аддуктом, общая толщина покрытия – 290 мкм , наполнитель каменноугольная смола 30%, диоксид кремния 5%.
Покрытие №3 - двухкомпонентное эпоксидное покрытие с небольшим содержанием растворителя, каждый слой толщиной по 150 мкм, общая толщина покрытия – 300 мкм, наполнитель: диоксид титана 50 %
Покрытие №4 - двухкомпонентное эпоксидное покрытие, отверждаемое полиаминным аддуктом, общая толщина покрытия –320 мкм, наполнитель – фосфат цинка с массовой долей 11 %

## Slide 7: Методы испытаний
Образцы выдерживали в растворе модели пластовой воды (3% NaCl) в течение 30 сут при температуре 60 °С в статических условиях
Спектры импеданса покрытия получали при амплитуде потенциала 100 мВ в диапазонах частот от 20 кГц до 1 Гц, используя электрохимическое измерительное устройство Solartron 1280 C и трехэлектродную электрохимическую ячейку, с возможностью крепления пластины с покрытием вместо рабочего электрода.
Площадь контакта покрытия с раствором электролита составляла 1 см2.
Эксперимент проводили в динамических условиях при перемешивании на магнитной мешалке.
Обработку данных измерения импеданса проводили в программе ZWiew. В основе расчета элементов эквивалентных схем лежит симплексный метод поиска минимума функции нескольких переменных.

## Slide 8: Результаты испытаний
Типичные графики Найквиста покрытия до испытаний и в процессе испытаний
до испытаний
в процессе испытаний
Стадия 1
Стадия 2-3

## Slide 9: Результаты испытаний
Изменение Rpor покрытий в процессе испытаний
В первые часы испытаний наблюдается резкое снижение Rpor покрытий за счет заполнения объёма пор электролитом, затем Rpor стабилизируется и снижается медленно за счет постепенной деградации покрытия

## Slide 10: Результаты испытаний
1
10
Изменение Rct (сопротивление переноса заряда) покрытий в процессе испытаний
Наблюдается колебание значений Rct покрытий во времени
Rct покрытий характеризует способность пигмента пассивировать поверхность металла

## Slide 11: Результаты испытаний
Изменение доли электрохимически активной поверхности металла
Наименьшая доля электрохимически активной поверхности наблюдается для покрытий 2 и 3

## Slide 12: Результаты испытаний
Идентификация снижения адгезии и пассивирующего действия пигмента
Если отношение Rct/Rpor постоянно, увеличение активной поверхности, смоченной электролитом, обусловлено в основном деградацией покрытия без значительного снижения адгезии. Если это отношение уменьшается со временем, имеется снижение адгезии. Если отношение увеличивается, имеет место пассивирующее действие пигмента

## Slide 13
Выводы
1. По результатам испытаний импедансным методом среди испытанных эпоксидных покрытий наилучшими барьерными и пассивирующими свойствами обладают: Покрытие №2 – (эпокси-каменноугольное покрытие) и Покрытие №3 – (эпоксидное покрытие с небольшим содержанием растворителя).